MEMORIAL DESCRITIVO PARA PINTURA

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os serviços de pintura interna e/ou externa da(s) escola(s) municipal(is), citada(s) neste Memorial.

As Planilhas Orçamentárias apresentadas pelos concorrentes terão os mesmos itens da Planilha da Licitante. Os preços unitários de material e mão-de-obra das Planilhas apresentadas são estimativos, podendo ser menores ou maiores nas Propostas dos concorrentes. A empresa Contratada comunicará eventuais diferenças nos quantitativos, tão logo sejam constatados. Os serviços atenderão a este Memorial e às respectivas planilhas orçamentárias.

Nas pinturas novas as cores devem ser confirmadas com a SMEC, antes do início das pinturas. As Direções das escolas poderão alterar as cores internas dos compartimentos que não tenham uso como sala de aula. Nas repinturas serão mantidas as cores existentes, caso não haja indicação em contrário.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

As superfícies necessitadas deverão ser recuperadas previamente e preparadas convenientemente (lavadas, lixadas, escovadas, coesas, secas, curadas e sem poeira), com a aplicação posterior, de cada fundo respectivo. Pequenas imperfeições nas superfícies deverão ser corrigidas com a massa correspondente (a óleo para madeira, massa corrida para alvenaria interna e massa acrílica para alvenaria externa). Imperfeições maiores na alvenaria deverão ser corrigidas com as argamassas correspondentes, aguardando-se o tempo de cura (30 dias). Caso seja utilizada água sanitária diluída na lavagem de alguma superfície, esta deverá ser imediatamente enxaguada. Eventualmente haverá a necessidade de substituição de algum elemento de madeira, bem como o emassamento de algum vidro, pontos de solda, “grampeamento” de trinca ou da execução de algum outro serviço não especificado, mas que seja importante para a correta recuperação da superfície e apresentação final do trabalho.

O “grampeamento” prévio, onde necessário, será procedido em todas as linhas de trincas, nos dois lados das paredes, a cada 50 cm, não coincidindo os “grampos” de uma face com os “grampos” da face oposta da alvenaria. Os “grampos” serão executados com ferro 6 mm, comprimento em torno de 90 cm, dobrados nas extremidades, no sentido oposto de uma em relação à outra, argamassados com cimento e areia 1:3, com mesmo acabamento da respectiva parede. O “grampeamento” de junções de paredes deverá extender-se e ser solidário nestas paredes adjacentes.

A Fiscalização fará previamente a liberação de cada etapa dos serviços de pintura em todas as superfícies:

Etapa 1: Preparação (raspagem ou jateamento, recuperação e limpeza das superfícies);

Etapa 2: Aplicação de fundos (emassamentos e fundos respectivos);

Etapa 3: Pintura final (cada demão).

Todas as pinturas de acabamento serão executadas em tantas demãos quantas forem necessárias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superfícies, nunca menos de duas demãos, sempre após o fundo respectivo.

A pintura será feita em todos os elementos da construção (caso não haja orientação contrária específica neste Memorial), exceto elementos e forros de PVC, e elementos e esquadrias de alumínio. Os nomes das escolas serão repintados nas cores existentes. As telhas serão lavadas externamente, sem receber pintura, quando indicado. A lavagem do telhamento será o serviço inicial e deverá ser procedida fora do horário escolar.

Os elementos construtivos em madeira serão pintados com tinta esmalte brilhante; os elementos de alvenaria e concreto receberão tinta acrílica semi-brilho, após a demão de selador acrílico; os quadros com grade ou tela galvanizadas (devem ser removidas para execução dos serviços) receberão pintura com tinta esmalte brilhante. Telas nos muros serão pintadas, incluindo seus apoios. A pintura dos muros rebocados será efetuada com tinta acrílica semibrilho e à base de cal nos muros chapiscados. Os muros em divisas com lindeiros serão pintados somente nas faces internas se houver construção nas divisas respectivas.

Aplicar as tintas conforme recomendações do fabricante. Cuidado especial deverá ser tomado em relação à possível incompatibilidade entre as tintas especificadas e a pintura existente. Antes da pintura deverão ser retirados os elementos não fixos, como por exemplo luminárias, quadros escolares, espelhos de pontos elétricos, etc. Não serão aceitas superfícies com manchas, respingos de pintura, etc. As superfícies somente poderão ser pintadas após a cura do reboco (30 dias), onde este for necessário. Os serviços de pintura não devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensação de vapor.

As portas, as grades, telas das aberturas, apoios de telas em muros e os frisos serão pintados na cor verde escuro. A alvenaria externa será pintada nas cores azul marinho até a altura de peitoris e branca no restante das fachadas. As salas de aula, internamente, serão pintadas na cor verde, sendo escuro até o friso e claro para o restante. As demais salas das escolas (secretarias, bibliotecas, depósitos, etc.) terão a cor areia, ou cores definidas pelas Direções das escolas. Os forros de concreto terão a cor branca.

As tintas serão das marcas Suvinil, ou Sherwin Willians ou Coral, ou similar (sempre de 1ª linha).

Antes da pintura, a Contratada apresentará prospectos da marca da tinta a ser empregada, para a definição das tonalidades das cores.

* (Poderá haver liberação por sala, em relação à pintura interna).

LIMPEZA DA OBRA

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Será removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, cerâmicas, vidros, metais, aparelhos sanitários, etc., serão protegidos, limpos e cuidadosamente lavados.

- Todas as manchas de tinta serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

EMEF SÃO JOÃO BATISTA

Será procedida pintura geral da escola, inclusive nos muros, nos portões e na sala de madeira, com exceção do playground, da nova ampliação (Secretaria) e dos “panos” de alvenaria revestidos com cerâmica.

A divisória existente em madeira, que sub-divide a sala maior do bloco central, será pintada.

Tanto a pintura externa como a interna, de alvenaria, serão com tinta acrílica. O assoalho da sala de madeira, com pintura antiga também será repintado, com esmalte específico para tal.

As lajes e forros não serão pintados.

Os telhados serão lavados, com exceção da nova Secretaria.

Rio Grande, 26 de janeiro de 2010.

## Arq. e Urb. Artur F. A. Colembergue - CREA 37639

Prazo de execução: 02 meses