UBS

CONSTRUÇÃO DE MURO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial, diz respeito á construção de muro para a UBS a ser executado na Rua Roberto Socoowski com metragem total linear de 173,66 m.

A construção deste muro obedecerá as seguintes especificações:

- Serviços preliminares

Estão incluídos nos serviços preliminares as demolições e remoções, como também a locação da obra que consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com o projeto.

- Fundação

A execução das fundações seguirá rigorosamente o projeto, o memorial e a norma da ABNT – NBR 6122.

As estruturas de concreto armado, que compõem o sistema de fundação serão executadas conforme norma da ABNT – NBR 6118, com o devido controle tecnológico. Todo o concreto será produzido com o uso de betoneira, ou adquirido pronto, de firma idônea, aceita pela fiscalização. O adensamento será preferencialmente mecânico, com a utilização de vibradores.

As valas serão abertas através de escavação manual até atingirem terreno com resistência adequada à carga prevista, sendo seu fundo perfeitamente nivelado. As valas terão largura de 0,40m (quarenta centímetros) e profundidade mínima de 0,20m (vinte centímetros) até encontrar terreno firme e natural que deverá ser bem molhado e apiloado, para uma boa compactação no fundo da vala, recebendo posteriormente uma camada de brita com 0,05m (cinco centímetros) para receber o concreto da fundação.

A fundação será executada pelo sistema de sapata corrida de concreto armado, com resistência mínima de 15 Mpa.

A armadura principal terá 4 (quatro) barras longitudinais com 8mm de diâmetro.

Os estribos serão com barras de 4,2 mm de diâmetro com espaçamento de 25cm.

As barras e os fios de aço para armadura de concreto seguirão a norma NBR 7480 e o cimento CP I a NBR 5732.

O concreto obedecerá ao traço 1:3:3 (cimento, areia e brita)

Acima da fundação após limpo e seco será aplicada três camadas de impermeabilizante, constituídas de asfalto a quente ou hidroasfalto a frio. Após o assentamento da primeira fiada de tijolos será executada uma nova camada de hidroasfalto de modo que as faces laterais e superiores destes tijolos sejam recobertas. Após será feita uma pulverização com areia grossa.

A impermeabilização obedecerá rigorosamente às normas da ABNT – NBR 9574, 9575 e NBR 279/7.

- Aterro

Todos os espaços, abertos para a fundação deverão ser aterrados com reaproveitamento de material excedente das valas e suplementação com material isento de matéria orgânica, colocados em camadas sucessivas, devidamente molhadas e compactadas, até atingir o nível necessário, a uma altura média de 0,30m.

- Alvenaria

As paredes serão executadas em alvenaria de tijolos furados, e devem seguir o projeto arquitetônico rebocadas dos dois lados e a espessura resultante será de 0,15 m (quinze centímetros).

Todos os tijolos devem ter igualdade nas dimensões, arestas vivas, superfícies ásperas e cor uniforme, sem manchas. A execução da alvenaria obedecerá à norma NBR 8545.

Antes do assentamento, os tijolos serão molhados a fim de evitar a absorção de água da argamassa. A argamassa de assentamento terá o traço 1:6 (cimento e areia).

Todos os “panos” de alvenaria deverão ser levantados por fiada, para toda a construção.

- Vigas de amarração

Serão executados em concreto armado, com as dosagens adequadas de forma a satisfazer a resistência mínima de 15 Mpa, com traço 1:3:3 (cimento, areia e brita). Seu amassamento será mecânico e todos os materiais, manuseio e cura deverão satisfazer as normas brasileiras correspondentes.

Serão executadas sobre as alvenarias, vigas na secção de 15x15 cm com 4 varas de aço longitudinais com diâmetro de 8 mm e estribos com aço de diâmetro de 4,2 mm a cada 15 cm.

- Revestimento

Os revestimentos serão executados apenas interna e externamente.

A alvenaria interna receberá chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 com areia grossa.

A fim de garantir o perfeito prumo do revestimento, exige-se que após o lançamento seja feito o uso de réguas guias em madeira, conforme a técnica usual, ficando a superfície regulada e posteriormente a aplicação de desempenadeira metálica.

Ao final do serviço a superfície dos rebocos se apresentará perfeitamente lisa, plana, uniforme e com prumo perfeito.

Com chuva a execução dos revestimentos será suspensa. Com temperaturas elevadas, os revestimentos terão suas superfícies molhadas adequadamente ao término dos trabalhos.

- Tela de proteção

Toda a extensão do muro terá tela de proteção, conforme descrição em planta.

- Pintura

Todas as pinturas de acabamento serão executadas em tantas demãos quantas forem necessárias, para o perfeito acabamento das superfícies, nunca menos de duas demãos, sempre após o fundo respectivo.

As superfícies somente poderão ser pintadas após a cura do reboco. Os serviços de pintura não devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensação de vapor.

As cores seguirão o padrão da pintura existente.

Serão das marcas Suvinil, ou Sherwin Willians ou Coral, ou similar (sempre de 1ª linha).

- Limpeza da obra

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados.

- Haverá especial cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies de alvenarias e de outros materiais.

- Todas as manchas de tinta serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nas ferragens das aberturas.

Rio Grande, 10 de novembro de 2012.

# Nevile Furtado

Eng. Industrial / Mecânico / Civil - CREA 7.777